Свим понуђачима

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку број ЈН 10154/2014  - Графитни клизачи за локомотиве.

Поштовани,

На основу члана 63. став 1.  Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације за набавку број 10154/2014, а која се односи на набавку добара - Графитни клизачи за локомотиве.

У делу 11.конкурсне документације“ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА“ стр 40/40, мења се :

уместо:

ОСНОВНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА

( ГРАФИТА КЛИЗАЧА )

| Ознака материјала |  |
| --- | --- |
| Подаци о структури: |
| 1. | Максимална величина графитних честица | < 1,0 mm |
| 2. | Специфична густина | 1720 kg/m³ |
| 3. | Порозност | 14 % |
| Механичке особине: |
| 4. | Чврстоћа на савијање | 2500 N/cm² |
| 5. | Чврстоћа на притисак | 6250 N/cm² |
| 6. | Модул еластичности | 11,6 kN/mm² |
| 7. | Тврдоћа по Роксвелу 5/150 (DIN IEC 413) | 85 |
| 8. | Тврдоћа по Шору (DIN IEC 413) | 78 |
| Електричне особине: |
| 9. | Специфична електрична отпорност | 38 µΩm |
| Хемијске особине: |
| 10. | Садржај импрегнаната | 0 % |
| 11. | Садржај нечистоћа | < 3,0 % |
| 12. | Садржај графита | остатак до 100% |

Из безбедносних разлога неопходно је да бакар на графиту буде нанешен галвански.

Челични носач и бакарни део клизача се топло калајишу.

Потребно је да испоручилац склопова клизача уз сваку шаржу достави и сертификат о квалитету материјала оригиналног произвођача графита.

НАПОМЕНА: Обавезно позвати наручиоца приликом изођења поступка топлог калајисања.

треба да стоји:

ОСНОВНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА

( ГРАФИТА КЛИЗАЧА )

| Ознака материјала |  |
| --- | --- |
| Подаци о структури: |
| 1. | Максимална величина графитних честица | < 1,0 mm |
| 2. | Специфична густина | 1710 kg/m³ |
| 3. | Порозност | 16 % |
| Механичке особине: |
| 4. | Чврстоћа на савијање | 3000 N/cm² |
| 5. | Чврстоћа на притисак | 7500 N/cm² |
| 6. | Модул еластичности | 11,6 kN/mm² |
| 7. | Тврдоћа по Роксвелу 5/150 (DIN IEC 413) | 85 |
| 8. | Тврдоћа по Шору (DIN IEC 413) | 78 |
| Електричне особине: |
| 9. | Специфична електрична отпорност | 34 µΩm |
| Хемијске особине: |
| 10. | Садржај импрегнаната | 0 % |
| 11. | Садржај нечистоћа | < 3,0 % |
| 12. | Садржај графита | остатак до 100% |

Из безбедносних разлога неопходно је да бакар на графиту буде нанешен галвански.

Челични носач и бакарни део клизача се топло калајишу.

Потребно је да испоручилац склопова клизача уз сваку шаржу достави и сертификат о квалитету материјала оригиналног произвођача графита.

НАПОМЕНА: Обавезно позвати наручиоца приликом изођења поступка топлог калајисања.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.