ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0118/2016 (549/2016, 552/2016, 478/2016, 228/2016), за набавку добара: транспортне траке, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У вези са Јавном набавком добара бр. 3000/0118/2016 (549/2016, 552/2016, 478/2016, 228/2016), молимо Вас за разјашњење у вези са позицијама 4, 5 и 6.

Наиме, из техничке документације за наведене позиције није могуће утврдити која врста гуме се конкретно тражи (НБР, СБР, ЕПДМ, Неопрен и сл.).

**ОДГОВОР 1:**

У конкурсној документацију у Прилогу бр.6 „ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА“ на страни 67 дате су Техничке карактеристике гуме за позиције 4 до 7 из обрасца Структура цене :

• тврдоћа: 60±5 ShA

• прекидна јачина: min 15 MPa

• прекидно истезање: min 400%

• абразија: 150 mm3

• површина: глатка са обе стране

Врста гуме која се тражи за позиције 4,5 и 6 из обрасца Структура цене је: СБР