ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 03.01-181710/8-2016

Обреновац,20.06.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0119/2016(972/2016)**, за набавку ДОБАРА-ЦЕВИ ЛУКОВИ,ПРИРУБНИЦЕ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Предмет: Питања по Јавној Набавци бр. 3000/0119/2016(972/2016) везано за Јавну набавку број 3000/0119/2016(972/2016).

Одговори на Ваша следећа питања:

Питање бр. 1

Да ли је у позицији 1 и 2 уместо стандарда EN 10025+А1/93 грешком уписана једна нула више односно EN 100025+А1/93?

Одговор бр.1:

Да, штампарском грешком уписана је једна нула више у број стандарда. Исправно је стандард EN 10025-5 + А1/93. Прихватљива је било која нијанса боје (сива, браон, црна).

Ово је 13.06.2016.године објављено на Порталу јавних набавки и на интернет станици Наручиоца у оквиру додатних информација или појашњења (одговор број 3.) у вези са ЈН бр. 3000/0119/2016(972/2016)

Питање бр. 2

Да ли се прихвата испорука прве две позиције цеви од материјала P235TR1?

Инвеститор тражи испоруку цеви EN 10217 од материјала S235JR што није могуће, одговарајући материјал по EN 10217 би био P235TR1.

Материјал S235JR се не може односити на цеви у складу са тачком 1 став први стандарда EN 10025 где се дефинише делокруг на производњу топло ваљаних пљоснатих и дугих Производа, осим на цеви и шупље профиле.

Одговор бр.2:

Неприхвата се понуда за позиције 1 и 2 у којој би била измена материјала S235JR у P235TR1.

Топловаљани производи и други производи су топловаљане траке које су слитоване и машинским савијањем трака, односно лимова у облик цеви са њиховим спиралним електролучним заваривање топљењем, добију спиралноварене цеви одговарајућег пречника.

Питање бр. 3

Да ли се уместо по JUS M.B6.821 прихвата испорука лукова по EN 10253? Стандард JUS M.B6.821 је повучен 26.04.2013. Сл гл. 61/77.

Одговор бр.3:

Прихвата се испорука лукова по стандарду EN 10253-1, материјал S235 JR.

Питање бр. 4

Да ли се уместо по JUS M.B6.182 прихвата испорука прирубница по EN 1092 ? Стандард JUS M.B6.182 је такође повучен 26.04.2013. Сл гл. 61/77.

Одговор бр.4:

Прихвата се испорука прирубница по стандарду SRPS EN 1092-1, материјал SRPS EN S235 JR.

 КОМИСИЈА:

 Вишња Лечић

 Драган Станишић

 Зоран Бачвански