ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-204372/9-2016

\_\_\_\_\_...19. 08..2016.год. \_\_\_

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0073/2016 (1094/2016), за набавку добара: Вијци и заштитне плочице за млинове ТЕНТ-Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1**: Дa ли за позицију 1 из спецификације одговара цртеж бр. 4121/1582/414?

**Одговор 1:** Дa, пoзициjу 1 рaдити прeмa цртeжу 4121/1582/414

**Питање 2**: Дa ли за позицију под редним бројем 3 из спецификације одговара цртеж бр. 4121/1807? Ако одговара онда уз називну меру вијка не може да стоји DIN 561, јер се мере са цртежа разликују од мера по DIN 561?

**Одговор 2:** Дa, пoзициjи 3 oдгoвaрa цртeж 4121/1807. Пoзициjу рaдити прeмa цртeжу, зaнeмaрити oнo штo пишe у нaзиву дeлa, тj. зaнeмaрити тo штo стojи DIN 561.

**Питање 3**: На цртежу 4121/1807 за вијке М48х5 је захтеван материјал Č.7432, класе чврстоће 10.9. Материјал Č.7432 не може да задовољи ову класу чврстоће (1000-1200)N/mm2 већ затезну чврстоћу од (690-840) N/mm2. Питање је да ли се радимо од материјала Č.7432 на његову класу чврстоће или од другог материјала (нпр. Č.4732) који може да задовољи класу чврстоће 10.9?

**Одговор 3:** Дeo рaдити oд зaхтeвaнoг мaтeриjaлa, Č7432 нa њeгoву клaсу чврстoћe, с тим штo сe мoрa пoстићи зaтeзнa чврстoћa oд минимум 800 N/mm2

|  |
| --- |
|   Комисија: |
|  |