ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-307768/7-2016

Обреновац, 30.08.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0779/2016(1413/2016), за набавку добара- Туцаник за пругу, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У техничкој спецификацији тендерске документације код захтеваних техничких карактеристика у тачки 1.стоји: Сви испитани узорци морају имати чврстоћу стена на притисак изнад 120 Мпа у сувом стању и изнад 110 Мпа у водом засићеном стању. Како се испитивање врши према стандарду СРПС Б.Б8.012. на најмање 5 узорака, да ли то знали да Вам треба доставити резултате испитивања сваког од њих и да сваки мора задовољити тражени услов чврстоће стене на притисак?

**ОДГОВОР 1: Испитивање стене на притисак врши се према стандарду** СРПС Б.Б8.012. У тачки 8.1. горе наведеног стандарда, притисна чврстоћа камена, даје се као средња вредност испитивања на најмање по 5 пробних тела ( узорака) за одређено стање и сваки испитани правац.

У захтеваним техничким карактеристикама стена, техничка документација тачка 1., тражи се да сви испитани узорци, сваки појединачно, мора имати чврстоћу стене на притисак изнад 120 Мпа у сувом стању и изнад 110 Мпа у водом засићеном стању, што треба да буде достављено у извештају о испитивању материјала.