ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365.Е.03.04-295920/8-2017

Велики Црљени,19.10.2017 год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **.3000/1181/2017(1002/2017)** за набавку **Општи потрошни материјал** **- ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Moлимo Вaс, дa нaм у циљу дoстaвљaњa испрaвнe пoнудe пojaснитe слeдeћe:

**пoз.11**-Зaвршнa лajснa (прeкривнa флeкa)... ,штa пoд oвим пoдрaзумeвaтe, чeму кoристи и гдe сe угрaђуje,oд кoг je мaтeриjaлa...?

**ОДГОВОР 1:** Зaвршнa лajснa (прeкривнa флeкa) је гумена трака димензија 1,5 x 100 x 10000 mm. Користи се приликом израде или поправке састава на гуменим транспортним тракама.

Материјал је квалитета REMA TIP TOP артикал број 5316800 или одговарајући следећих карактеристика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полимер основа | SBR | DIN ISO 1629 |
| Специфична тежина | 1.14 g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 |
| Тврдоћа | 65 Shore A | DIN ISO 7619-1 |
| Еластичност | 38 % | DIN 53512 |
| Затезна чврстоћа | 13 N/mm² | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| Истезање  | 300 % | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| Боја | Црна |  |
|   |  |  |

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и исту објавити на порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца,

 КОМИСИЈА