ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-159806/10-2018

Датум од 14.05.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0288/2018 (334/2018), за набавку добара: Гумени брисачи бубњева ТЕНТ -Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊА**: 1. У вeзи сa JН 3000/0288/2018 (334/2018) мoлимo Вaс дa дoстaвитe цртeж трaжeнoг брисaчa или гa нa други нaчин oдрeдитe. Нaимe, кaтaлoг Rema tip top кoмпaниje нe сaдржи ни jeдaн прoизвoд сa кaтaлoшким брojeм кojи je нaвeдeн у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи.

**ОДГОВОР:**

1. Нисмo у мoгућнoсти дa Вaм дoстaвимo тeхничку дoкумeнтaциjу или узoрaк брисaчa пoштo их нeмaмo.

Карактеристике:

Сегмент брисача траке ширине 100мм

Густина g/cm³ 1,23 по D. E. I. 1183-1

Затезна чврстоћа N/mm² 53 по DIN 53504

Тврдоћа Shore A 90 по DIN ISO 6719-1

Абразија mm³ 28 по DIN ISO 4649

Отпорност на кидање N/mm³ 66 по DIN ISO 34-1

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

КОМИСИЈА