НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***Т Р Е Ћ А* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Гумени лежајеви МГЛ25,40,45...

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **1802/2018 (ЈН/3000/0562/2018)**

(број 105-E.03.01-4631/13-2019 од 12.02.2019. године)

*Обреновац, 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***Т Р Е Ћ У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Гумени лежајеви МГЛ25,40,45...,

1.

У „Техничкој спецификацији“, тачка 3.1. Врста и количина добара, Техничке карактеристике (страна 3/43) , стоји:

**Техничке карактеристике гумених лежаја:**

**Позиција 1:**

- Спољашњи пречник чауре: Ø36mm

- Унутрашњи пречник чауре: Ø 30mm

- Дужина чауре: 70mm

- Материјал чауре: Č4171

- Гумирање вршити кисело-отпорном EBONIT гумом Е.10.10, тврдоће 65Sh бази природног каучука. Гумирање извршити по читавој дужини чауре.

- Лежајеве израдити са минимум 4 додирне површине.

**Позиција 2:**

- Спољашњи пречник чауре: Ø60mm

- Унутрашњи пречник чауре: Ø55mm

- Дужина чауре: 100mm

- Материјал чауре: Č4171

- Гумирање вршити кисело-отпорном EBONIT гумом Е.10.10, тврдоће 65Sh бази природног каучука. Гумирање извршити по читавој дужини чауре.

- Лежајеве израдити са 8 додирних површина.

**Позиција 3:**

- Спољашњи пречник чауре: Ø65mm

- Унутрашњи пречник чауре: Ø60mm

- Дужина чауре: 100mm

- Материјал чауре: Č4171

- Гумирање вршити кисело-отпорном EBONIT гумом Е.10.10, тврдоће 65Sh бази природног каучука. Гумирање извршити по читавој дужини чауре.

- Лежајеве израдити са 8 додирних површина.

**Позиција 4:**

- Спољашњи пречник чауре: Ø75mm

- Унутрашњи пречник чауре: Ø70mm

- Дужина чауре: 110mm

- Материјал чауре: Č4171

- Гумирање вршити кисело-отпорном EBONIT гумом Е.10.10, тврдоће 65Sh бази природног каучука. Гумирање извршити по читавој дужини чауре.

- Лежајеве израдити са 8 додирних површина.

a треба да стоји,

**Позиција 1:**

- Спољашњи пречник чауре: Ø36mm

- Унутрашњи пречник чауре: Ø 30mm

- Дужина чауре: 70mm

**- Материјал чауре: Č4171 или Č4172**

- Гумирање вршити гумом (NR) на бази природног каучука, тврдоће 55-65Sh.

- Гумирање извршити по читавој дужини чауре.

- Лежајеве израдити са минимум 4 додирне површине.

**Позиција 2:**

- Спољашњи пречник чауре: Ø60mm

- Унутрашњи пречник чауре: Ø55mm

- Дужина чауре: 100mm

**- Материјал чауре: Č4171 или Č4172**

- Гумирање вршити гумом (NR) на бази природног каучука, тврдоће 55-65Sh.

- Гумирање извршити по читавој дужини чауре.

- Лежајеве израдити са 8 додирних површина.

**Позиција 3:**

- Спољашњи пречник чауре: Ø65mm

- Унутрашњи пречник чауре: Ø60mm

- Дужина чауре: 100mm

**- Материјал чауре: Č4171 или Č4172**

**-** Гумирање вршити гумом (NR) на бази природног каучука, тврдоће 55-65Sh.

- Гумирање извршити по читавој дужини чауре.

- Лежајеве израдити са 8 додирних површина.

**Позиција 4:**

- Спољашњи пречник чауре: Ø75mm

- Унутрашњи пречник чауре: Ø70mm

- Дужина чауре: 110mm

**- Материјал чауре: Č4171 или Č4172**

- Гумирање вршити гумом (NR) на бази природног каучука, тврдоће 55-65Sh.

- Гумирање извршити по читавој дужини чауре.

- Лежајеве израдити са 8 додирних површина.

Прилог:

- Важећа Техничка спецификација

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 .Врста и количина добара**

| Рбр. | Назив траженог добра | Јед.  мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гумени лежај МГЛ 25 | Ком. | 60 |
|  | Гумени лежај МГЛ 40 | Ком. | 20 |
|  | Гумени лежај МГЛ 45 | Ком. | 20 |
|  | Гумени лежај МГЛ 55 | Ком. | 15 |

**Техничке карактеристике гумених лежаја:**

**Позиција 1:**

- Спољашњи пречник чауре: Ø36mm

- Унутрашњи пречник чауре: Ø 30mm

- Дужина чауре: 70mm

- Материјал чауре: **Č4171 или Č4172**

- Гумирање вршити гумом (NR) на бази природног каучука, тврдоће 55-65Sh.

- Гумирање извршити по читавој дужини чауре.

- Лежајеве израдити са минимум 4 додирне површине.

**Позиција 2:**

- Спољашњи пречник чауре: Ø60mm

- Унутрашњи пречник чауре: Ø55mm

- Дужина чауре: 100mm

- Материјал чауре: **Č4171 или Č4172**

- Гумирање вршити гумом (NR) на бази природног каучука, тврдоће 55-65Sh.

- Гумирање извршити по читавој дужини чауре.

- Лежајеве израдити са 8 додирних површина.

**Позиција 3:**

- Спољашњи пречник чауре: Ø65mm

- Унутрашњи пречник чауре: Ø60mm

- Дужина чауре: 100mm

- Материјал чауре: **Č4171 или Č4172**

- Гумирање вршити гумом (NR) на бази природног каучука, тврдоће 55-65Sh.

- Гумирање извршити по читавој дужини чауре.

- Лежајеве израдити са 8 додирних површина.

**Позиција 4:**

- Спољашњи пречник чауре: Ø75mm

- Унутрашњи пречник чауре: Ø70mm

- Дужина чауре: 110mm

- Материјал чауре: **Č4171 или Č4172**

- Гумирање вршити гумом (NR) на бази природног каучука, тврдоће 55-65Sh.

- Гумирање извршити по читавој дужини чауре.

- Лежајеве израдити са 8 додирних површина.

* Приликом испоруке ОБАВЕЗНО доставити атесте о механичким и хемијским својствима материјала коришћеним за израду гумених лежаја, као и извештај о димензионој контроли.

**3.2. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **60 дана** од дана закључења уговора.

**3.3. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б, Ушће, Обреновац).

Паритет испоруке  је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б).

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.4. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
* **да ли су достављени атести о механичким и хемијским својствима материјала коришћеним за израду гумених лежаја, као и извештај о димензионој контроли**

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.5. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.